Настоящая информация соответствует требованиям ЕЭС, приложениям и дополнениям к законодательству по здравоохранению стран-членов ЕЭС.

___________________________________________________________________

Локтайт: 574

| Производитель/поставщик | Loctite Ireland Ltd. |
| --- | --- |
| Адрес | Tallaght Business Park, Whitestown, Dublin 24 |
| Телефон | +353-1-451 0433 |
| Факс | +353-1-451 0806 |
| Телефон срочной помощи | +353-1-4599301/+353-1-88629625/+353-1-4510433 |

Общая основа: тиксотропный анаэробный уплотняющий состав на основе

диаметакрилата.

Химический состав: Продукт 574 содержит следующие составные части, в

процентном отношении к весу не более чем:

Полиэтиленгликоль диметакрилат                                              70,0%

Кумола гидропероксид (CAS 80-15-9)				50,0%

Диэтил-толуидин (CAS 613-48-9)					0,60%

Сахарин                                                                                          3,0%

Этан-толуидин (CAS 609-72-3)					0,30%

Токсичность:

Продукт не оказывает воздействия на кожу. Однако, следует принимать предохранительные меры при многократном контакте с поврежденной кожей    для снижения риска раздражения. Продукт оказывает низкое раздражающее воздействие на глаза аналогичное обычным составам, однако следует избегать прямого контакта с глазами. Общая токсичность низкая, приблизительно LD50 (слюна, крысы) при более чем 5,000 мг/кг собственного веса, что в сравнении со сходными веществами не ядовито и не опасно по стандартам ЕЭС.

Химические и физические свойства:

- жидкость бардового цвета

- не смешивается и не реагирует с водой

- не реагирует с окислителями (кроме перекисей)

- отверждение за счет выделения собственных составных веществ

- не горюча, температура вспышки  > 100 гр.С

- удельная плотность 1,08

- кислотно-щелочной баланс 3-6

- срок хранения более 1 года при температуре от –21  до  +8 гр.С

Рекомендации по хранению:

Продукт должен храниться в оригинальных упаковках Локтайт или в рекомендованных средствах нанесения. Рекомендуемая температура хранения  от –21  до  +8 гр.С. Не сливать обратно остатки использованного продукта в оригинальную упаковку, так как в таких остатках может начаться реакция (от контакта с металлом), что снизит стабильность хранимого продукта.

Использовать в хорошо вентилируемом помещении.

Оборудование для автоматического нанесения:

Корпорация Локтайт производит полную гамму ручных, полуавтоматических и автоматических средств нанесения производственного назначения. Средства нанесения позволяют ускорить производственный процесс, уменьшить потери и упростить работу с клеем. Следует применять средства для нанесения всегда, когда процесс связан с работой с острыми резьбами, необработанными отливками из металла, которые могут повредить незащищенные участки кожи.

Условия уборки и утилизации:

Смыть остатки водой с мылом или порошком. Прополоскать в большом количестве воды. Стандартная процедура утилизации в соответствии с правилами работы с нетоксичными и нерастворимыми водой веществами, как в жидком, так и в затвердевшем состоянии. Небольшие остатки могут удаляться растворителями.

Меры предосторожности при возгорании:

Локтайт 574 не огнеопасен. В случае пожара возможно применение перы, углекислого газа, воды. В случае пожара возможно выделение токсичных продуктов горения (азотная кислота и т.д.), не представляющих особой опасности, однако их вдыхание следует, по возможности, избегать.

Меры оказания первой помощи:

При контакте с кожей - немедленно промыть водой с мылом.

При попадании в глаза - промывать большим количеством воды в течение 15 минут и обратиться к врачу.

При попадании внутрь - обильное питье воды или молока. Не вызывать рвоту.

При излишнем вдыхании - перевести пострадавшего на свежий воздух.

Подготовлено:

Доктором Брендан Дж.Нангл,

менеджером отдела по здравоохранению и регулированию международного Центра Локтайт по научным исследованиям и развитию